423800, г. Набережные Челны, БСИ, Промзона, ул. Старосармановская, стр.23,

тел.: (8552) 36-90-91,36-90-92,+7-951-896-47-24;

e-mail: bahmach08@mail.ru

ООО «ТК Бахмач»

## Инструкция по применению 
смесей холодных асфальтобетонных

## Холодный асфальт используется для оперативного, аварийного восстановления разрушений асфальтобетонных покрытий.

Холодный асфальт – это ремонтная холодная смесь с рационально подобранным составом из минерального заполнителя, битумной эмульсии и специальных добавок, приготовленная в соответствии с технологическим регламентом в смесительной установке принудительного действия.

Ремонтная смесь высыпается из транспортной упаковки и укладывается при температуре окружающей среды от -15°С до +40°С, не требует дополнительного подогрева и перемешивания, а также специального оборудования.

Холодный асфальт после укладки представляет собой прочный материал, выдерживающий предельную нагрузку транспорта и колебания температуры воздуха.

При выполнении ремонтных работ с холодным асфальтом следует соблюдать следующую технологию:

1. При ремонте покрытий в зависимости от глубины выбоин ремонтная смесь укладывается в один или два слоя толщиной не более 5-6 см с тщательным уплотнением каждого слоя. На дно очень глубоких выбоин можно уложить слой щебня ниже 5-6 см от поверхности и уплотнить.

2. При устранении выбоин на покрытии последовательно выполняют: очистку поврежденного участка, разравнивание и уплотнение ремонтной смеси.

Работы по заделке выбоин на покрытии можно выполнять двумя способами:

- с вырубкой и удалением материала;

- без вырубки.

3. Ремонт с вырубкой и удалением материала покрытия включает следующие операции:

- очистка поверхности ремонтируемой выбоины от загрязнений, снега и избыточной влаги;

- разметка границ выбоин;

- вырубка (выпиливание) по очерченному контуру материала покрытия и удаление каменной крошки;

- укладка смеси в ремонтируемую карту и разравнивание;

- уплотнение смеси и устройство надежного сопряжения нового материала со старым.

4. Границы выбоин отмечают прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными к оси дороги, с захватом на 3- 5 см краев неповрежденного покрытия.

5. Ремонт без вырубки материала покрытия включает следующие операции:

- очистка поверхности ремонтируемой выбоины от загрязнений, каменной крошки, снега и избыточной влаги;

- укладка смеси в ремонтируемую выбоину и разравнивание;

- уплотнение смеси и сопряжение нового материала со старым.

6. Подгрунтовка ремонтируемой карты битумной эмульсией или битумом желательна, но при условии тщательной очистки ремонтируемой поверхности не обязательна.

7. Ремонтную смесь укладывают с запасом по высоте с учетом уменьшения толщины слоя при уплотнении. Толщина ремонтной смеси (перед механическим уплотнением) должна быть на 25-30% больше глубины выбоины.

8. При ремонте выбоин в зависимости от площади ремонтируемого участка смесь уплотняют виброплощадкой, ручным виброкатком, механической, а при малых объемах работ - ручной трамбовкой. При размере выбоины, превышающей 0,5 кв.м, смесь уплотняют виброплощадкой массой 85 кг с усилием 4 гс/см2. Движение уплотняющих средств направлено от краев участка к середине. Уплотнение считается завершённым, если отсутствует след от уплотняющего средства. После механического уплотнения возвышение ремонтной карты над поверхностью покрытия должно быть в пределах 1 см.

10. После окончания ремонта для предотвращения налипания смеси к колесам автотранспорта поверхность заделанных выбоин рекомендуется присыпать отсевом.

11. Движение транспорта по отремонтированному участку открывают сразу же после завершения работ по уплотнению.